# VP trend s.r.o., Lidická 1013, 272 03 Kladno 3

tel.: +420 312  242 010, fax: +420 312  242 880

e-mail: vptrend@vptrend.cz

internet: http://www.vptrend.cz

##### Dveřní výplně

##### plastové (ABS), hliníko-plastové, HPL

###### Platnost od 01.07.2014

# I. Technická informace

1. Základní popis výrobků

a) Klasické dveřní výplně

Jedná se o modely s tvarovaným (vakuově tvářeným) povrchem, zahrnující modely Achát (AC) až Vuznice (VU) včetně výplní lamelových a panelů. Výplně jsou vyráběny jako vsazované. Charakter a rozsah prosklení je - s výjimkou lamelových výplní a panelů – u všech typů volitelný.

Vnitřní i vnější pohledová strana výplní je zhotovena výhradně z plastu, tj. pro jejich výrobu je použit materiál ABS o tloušťce 2 mm, jehož svrchní vrstvou je buď akrylát (PMMA), nebo dekorativní fólie. Jedná se o materiál vysoce odolný vůči vnějším mechanickým a atmosférickým vlivům a barevně (UV) stabilní.

b) Dveřní výplně moderního charakteru  s hladkým (netvarovaným) povrchem

Modely výplní K00 až K43 a K00-Z1 až K00-Z6 jsou vyráběny  jako vsazované, nebo jednostranně překryvné (jednostranně překrývající rám dveřního křídla). Charakter prosklení – jedná-li se o prosklený model - je volitelný

U vsazovaného provedení je vnitřní i vnější  pohledová strana výplní vyrobena buď z hladkého netvarovaného plastu (ABS) o tloušťce 2 mm, nebo z foliovaného materiálu HPL (vysokotlaký laminát), rovněž o tloušťce 2 mm jehož svrchní vrstvou je buď akrylát (PMMA), nebo dekorativní fólie.

U jednostranně překryvného provedení je vnější (překryvná) pohledová strana výplní vyrobena z hliníku o tloušťce 2 mm. Povrchově je vnější hliníkový plech upraven buď práškovým lakováním, nebo je potažen dekorativní fólií, popř. může být upraven eloxováním, nebo speciálním lakováním. Vnitřní (nepřekryvná) pohledová strana výplně je vyrobena z plastu (ABS) o tloušťce 2 mm, jehož svrchní vrstvou je buď akrylát (PMMA), nebo dekorativní fólie.

Modely výplní K00-Z1 až K00-Z6 mají ve svém základním provedení automaticky zahrnuty ozdobné pásky z broušené nerezové oceli o šířce 15 mm a tloušťce 0.6 mm na své vnější straně. Tyto a některé další modely výplní mohou být ozdobnými páskami ještě dále doplněny.

Prosklené modely mohou být kolem skel doplněny ozdobnými plastovými rámečky o síle 2 mm v šedostříbrné metalické barvě, nebo v bílých barvách a (dřevo)dekorech ze standardní nabídky. Rovněž mohou být doplněny ozdobnými rámečky z broušené nerezové oceli o síle 0,6 mm (AK-rámečky).

Ozdobné rámečky z broušené nerezové oceli jsou podmínkou pro instalaci jednoho z doplňků – ozdobných mřížek.

Modely výplní K101 až K112 a K00-T1 až K00-T8 jsou vyráběny jako vsazované, nebo jednostranně překryvné (jednostranně překrývající rám dveřního křídla). Charakter prosklení – jedná-li se o prosklený model - je volitelný.

Vnější pohledovou stranu výplní – bez ohledu na to, zda se jedná o vsazované, nebo překryvné provedení – tvoří  hliník. Tloušťka hliníku pro vsazované provedení činí 1.5 mm, pro překryvné provedení 2 mm. Povrchově je hliníkový plech upraven buď práškovým lakováním, nebo je potažen dekorativní fólií, popř. může být upraven eloxováním, nebo speciálním lakováním. Vnitřní pohledovou stranu výplní tvoří vždy hladký netvarovaný plast (ABS) o tloušťce 2,0 mm, jehož vnější vrstvou je buď akrylát (PMMA), nebo dekorativní fólie.

Modely výplní K101 až K112 mají v základním  provedení zahrnut dvojbarevně kombinovaný povrch vnější strany (RAL-barvy, dekorativní fólie), v závislosti na typu výplně se dvěma, nebo třemi barevnými poli. Součástí povrchu výplní jsou ozdobné pásky z nerezové oceli o šířce 40 mm a tloušťce 0.6 mm.

Modely výplní K00-T1 až K00-T8 mají v základním provedení zahrnuty na své vnější pohledové straně kamenné aplikace (kamenné tapety), kombinované s ozdobnými rámečky z broušené nerezové oceli o síle 2 mm.

2. Konstrukce jádra výplní

V základním provedení je jádro výplně vyrobeno z 20 mm vrstvy extrudovaného polystyrenu (XPS), tj. materiálu, který je lehký, nepodléhá vlivům stárnutí a zajišťuje výplním vysokou izolační schopnost.

Vyztužené provedení, tj. zvýšení mechanické odolnosti, je u plastových (ABS) dveřních výplní řešeno částečným nahrazením  izolační vrstvy XPS deskou z tvrzené polyuretanové směsi (TPR) o síle 10 mm. Tato konstrukce je povinná pro plastové (ABS) dveřní výplně s (dřevo)dekorovým povrchem. Rovněž je povinná pro modely K101 až K112.

Zesílené provedení, dosažené zvyšováním izolační vrstvy XPS, zajišťuje zlepšení hodnoty součinitele prostupu tepla (viz též odstavec  I.4).

Pro  extrémně namáhané dveře (restaurace, kanceláře aj. veřejné budovy)  je především určena výplň s jádrem z 20 mm silné desky z tvrzené polyuretanové směsi (TPR). Na toto provedení výplní se však z důvodu vyšší hodnoty součinitele prostupu tepla nevztahují platné certifikáty firmy VP trend s. r. o. na plastové dveřní výplně a má některé specielní vlastnosti i odlišnosti od standardního provedení – viz odstavec I.4 a zvláštní odstavec v kapitole V.

#### 3) Zasklení výplní

Veškerá dvojskla i trojskla jsou vyrobena s použitím distančních rámečků Superspacer a Swisspacer, výjimku tvoří vitráže a pískovaná skla s dekorem, kde z technologických důvodů může být použit klasický hliníkový distanční rámeček.

Na zasklení výplní je v základním provedení používáno izolační dvojsklo o složení 4 – 12 – 4, pro zesílená provedení je od tloušťky jádra 30 mm (tj. od celkové tloušťky výplně 34 mm) používáno trojsklo.

Standardními skly jsou bamboo čiré, crepi čiré, činčila čirá, delta čirá, krizet čirý, kůra čirá,  martele čiré, polar čirý a dále také hladké čiré sklo – float resp. nízkoemisivní float.

Kromě výše uvedených standardních ornamentních skel lze na zasklení použít též planibely, stopsoly, altdeutsch, mastercarre, satinato, dále skla se zvýšenou termoizolační schopností (nízkoemisivní skla resp. skla s měkkou vrstvou) a skla speciální (viz též kapitolu V). Rovněž lze  použít bezpečnostní vrstvené sklo, tzv. “connex“, popř. pokovený connex, tj. connex s měkkou vrstvou, popř. další skla po dohodě.

Dvojskla jsou konstruována tak, že ornament skla je vždy orientován svisle a otočen dovnitř, tj. hladká strana je vně dvojskla. Skla s pokovenou (měkkou) vrstvou jsou orientována touto vrstvou dovnitř dvojskla.  Umístění reflexních skel je z důvodu zachování zrcadlícího efektu doporučováno na vnitřní stranu dvojskla.

Trojskla jsou v základním provedení konstruována tak, že na vnější straně je umístěno nízkoemisivní čiré sklo, uprostřed čiré ornamentní sklo, nebo float a na vnitřní straně opět nízkoemisivní čiré sklo.

Kromě těchto skel dále může být umístěno na vnější straně trojskla některé z reflexních skel (stopsolů), nebo absorpčních skel (planibely mimo planibelu čirého), přípustný je i pokovený connex. Prostřední sklo může být také satinato, nebo connex. Pro vnitřní sklo trojskla je též přípustný pokovený connex. Vnitřek trojskla je vždy plněn argonem. Skla s pokovenou (měkkou) vrstvou jsou orientována touto vrstvou dovnitř skla.

Uvnitř dvojskel mohou být uloženy meziskelní příčky a mříže,  popř. mohou být dvojskla vyrobena v provedení s vitráží, s pískovaným sklem, s pískovaným sklem s dekorem, se spékaným sklem, nebo s vypouklým sklem.

Vitráže a pískovaná skla s dekorem jsou uloženy uvnitř izolačních dvojskel jako třetí sklo, pískovaná skla a spékaná skla tvoří součást izolačních dvojskel.

Vypouklá skla jsou zpravidla zhotovena jako kombinace vnějšího vypouklého skla (float, planibel šedý, zelený, bronz) a vnitřního rovného skla ze standardní nabídky,  popř. z dalších skel dle nabídky výrobce resp. požadavku zákazníka.

Do výplní vybavených izolačním trojsklem lze meziskelní příčky a mříže, vypouklá skla, vitráže, pískovaná skla, pískovaná skla s dekorem a spékaná skla instalovat pouze po dohodě.

Konstrukce vitráží, pískovaných skel, pískovaných skel s dekorem a spékaných skel

Všechny vitráže jsou vyrobeny buď klasickou metodou do olova, nebo tiffany metodou, kde spojení skel je provedeno směsí olova a cínu za pomoci měděných fólií.

Obdobně i pískovaná skla jsou vyrobena tradiční metodou, tedy nejedná se o fóliové napodobeniny.

Pískovaná skla s dekorem jsou spojením jemně pískovaných ploch skel s různými typy fazet, vybrušovanými a spékanými dekorativními skly.

U spékaných skel (technologie tzv. fusingu) je ornament tvořen zatavenými skly různých barev a různé pohledové charakteristiky.

Vitráže, spékaná skla a některá pískovaná skla s dekorem obsahují ručně vyráběné skleněné prvky a proto se v jejich struktuře mohou objevit nepravidelnosti, nebo bubliny. Tyto jevy však nejsou na závadu, ale jsou běžnou a nevyhnutelnou součástí vzhledové charakteristiky výrobku.

4. Ostatní technické údaje

a) Společné údaje

Minimální a maximální délka a šířka je uvedena u technických vyobrazení jednotlivých výplní.

U plastových a HPL-výplní si výrobce si vyhrazuje rozměrovou toleranci +/- 3 mm

Poznámka k minimálním rozměrům výplní série K

V případě, že vznikne potřeba použít výplně série K pro menší - rozumí se především nižší - dveře resp. rámy dveřních křídel, je možno u většiny z nich poměrově upravit základní velikost  výřezů pro skla  a tím i skel a umožnit tak snížení minimální výšky i šířky výplní beze změny jejich vzhledu. Tato možnost je automaticky zabudována do objednacího softwaru firmy VP trend a v technickém katalogu je znázorněna a popsána jakožto dvojí možný minimální rozměr – bez zmenšení výřezů a po jejich zmenšení.

Standardně vyráběné tloušťky výplní (měřeno po jejich obvodu, tolerance  +/- 0,5mm):

24 mm (základní provedení), 28 mm,  29 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 39 mm, 44 mm, 49 mm, 54 mm, 59 mm a 64 mm.

Prostup tepla sendvičových desek plastových (ABS), hliníko-plastových a HPL-výplní

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková tloušťka                                                   Hodnota Up výplně

výplně                                           bez výztuže                                         s výztuží TPR 10 mm

===================================================================

24 mm                                   1,3 W/(m2.K)                                         1,8 W/(m2.K)

28 mm                                   1,0 W/(m2.K)                                         1,3 W/(m2.K)

29 mm                                   1,0  W/(m2.K)                                        1,2  W/(m2.K)

32 mm                                   0,9 W/(m2.K)                                         1,1 W/(m2.K)

34 mm                                   0,9  W/(m2.K)                                        1,0 W/(m2.K)

36 mm                                   0,8 W/(m2.K)                                         1,0 W/(m2.K)

39 mm                                   0,7  W/(m2.K)                                        0,9 W/(m2.K)

44 mm                                   0,6  W/(m2.K)                                        0,8 W/(m2.K)

49 mm                                   0,6 W/(m2.K)                                         0,8 W/(m2.K)

54 mm                                   0,5 W/(m2.K)                                         0,7 W/(m2.K)

59 mm                                   0,5 W/(m2.K)                                         0,7 W/(m2.K)

64 mm                                   0,4 W/(m2.K)                                         0,6 W/(m2.K)

Výplně s jádrem TPR 20 mm

Součinitel prostupu tepla desky z tvrzeného polyuretanového recyklátu (TPR) o síle 20 mm dle

Protokolu o zkoušce č. A-55/2006 (vydala Zkušebna skla a stavebních výrobků IKATES s.r.o.

dne 01.04.2006):                                                                                               U = 2,4 W/(m2.K)

b) Plastové (ABS) výplně

Výplně v základním provedení s jádrem XPS 20 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název vlastnosti                                Hodnota deklarovaná         Hodnota zjištěná a

výrobcem                  doložená zkušebním

protokolem

===================================================================

Pevnost v ohybu dle ČSN EN ISO 178,                                                        průměrná hodnota

působení síly kolmo na povrch vzorku                    min. 3,40 MPa                    3,62 MPa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pevnost v ohybu dle ČSN EN ISO 178,                                                         průměrná hodnota

působení síly rovnoběžně s povrchem vzorku         min. 3,40 MPa                    3,67 MPa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rázová houževnatost metodou Charpy                                                          průměrná hodnota

dle ČSN EN ISO 179-1                                            min. 16,0 Kj/m2                  18,0 Kj/m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laboratorní neprůzvučnost Rw dle ČSN

EN ISO 140-3 a ČSN EN ISO 717-1                       min. 24 dB                             26 dB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Součinitel prostupu tepla sendvičové desky

Up podle ČSN 730540-4                                          max. 1,3 W/(m2.K)        1,21 W/(m2.K)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výplně v základním provedení s výztuhou TPR 10 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název vlastnosti                                Hodnota deklarovaná         Hodnota zjištěná a

výrobcem                  doložená zkušebním

protokolem

===================================================================

Pevnost v ohybu dle ČSN EN ISO 178,                                                        průměrná hodnota

působení síly kolmo na povrch vzorku                    min. 7,00 MPa                    9,35 MPa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pevnost v ohybu dle ČSN EN ISO 178,                                                         průměrná hodnota

působení síly rovnoběžně s povrchem vzorku         min. 9,00 MPa                    11,0 MPa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rázová houževnatost metodou Charpy                                                          průměrná hodnota

dle ČSN EN ISO 179-1                                            min. 19,0 Kj/m2                  20,8 Kj/m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laboratorní neprůzvučnost Rw dle ČSN

EN ISO 140-3 a ČSN EN ISO 717-1                       min. 29 dB                             33 dB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Součinitel prostupu tepla sendvičové desky

Up podle ČSN 730540-4                                          max. 1,8 W/(m2.K)        1,714 W/(m2.K)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Hliníko-plastové výplně

Vzhledem k vlastnostem hliníku jsou veškeré zásadní měřené a měřitelné technické parametry této konstrukce dveřních výplní srovnatelné, nebo lepší, než u plastových resp. HPL-výplní.

Maximální rozměry hliníko-plastových výplní v jednostranně překryvném provedení:

Vnější překryvná strana (hliník), lakovaný, nebo eloxovaný povrch                              1200 x 2400 mm

-"-                             , povrch (dřevo)dekorová fólie                                    1130 x 2400 mm

Vnitřní nepřekryvná strana ( ABS), bílá barva                                                                1000 x 2200 mm

-"-                                 , povrch (dřevo)dekorová fólie                                  940 x 2200 mm

Poznámka k dvojbarevnému provedení hliníko-plastových výplní:

U výplní s třemi barevnými poli je šířka výplně upravována na konečný rozměr na úkor postranních barevných polí. Šířka středního barevného pole zůstává během úprav beze změny.

U výplní se dvěma barevnými poli je šířka výplně upravována na konečný rozměr v poměru polí 60:40.

d) HPL- výplně

Výplně v základním provedení s jádrem XPS 20 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název vlastnosti                                Hodnota deklarovaná         Hodnota zjištěná a

výrobcem                  doložená zkušebním

protokolem

===================================================================

Pevnost v ohybu dle ČSN EN ISO 178,                                                        průměrná hodnota

působení síly kolmo na povrch vzorku                    min. 5,00 MPa                    6,05 MPa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pevnost v ohybu dle ČSN EN ISO 178,                                                         průměrná hodnota

působení síly rovnoběžně s povrchem vzorku        min. 14,5 MPa                   20,65 MPa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rázová houževnatost metodou Charpy                                                          průměrná hodnota

dle ČSN EN ISO 179-1                                            min. 11,0 Kj/m2               13,10 Kj/m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Součinitel prostupu tepla sendvičové desky

Up podle ČSN 730540-4                                          max. 1,3 W/(m2.K)           1,20 W/(m2.K)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Barvy

Plastové (ABS) výplně jsou vyráběny ve třech odstínech bílé barvy:

- bílá německá (vhodná pro profily v odstínech RAL 9010 – 9016), matový, nebo lesklý povrch

- bílá RAL 9001, lesklý povrch

- bílá RAL 9003, matový, nebo lesklý povrch

Matový, nebo lesklý povrch bílých barev nemá vliv na termín dodání, nebo na výši ceny.

Pro dveřní výplně z HPL resp. pro jejich bílé strany u jednostranného (dřevo)dekorového provedení jsou k dispozici stejné bílé barvy, jako pro plastové (ABS) dveřní výplně.

Plastové (ABS) i HPL dveřní výplně jsou dále vyráběny v těchto odstínech dřevodekorů, dekorů a barev:

- black cherry (Renolit 3202.001)                                - noce sorrento natur (Hornschuch F 439-3041)

- douglasie (Renolit 3152.009)                               - oregon (Renolit 1192.001)

- horská borovice (Renolit 3069.041)                     - ořech (Renolit 2178.007)

- cherry amaretto (Hornschuch F 439-3043)           - winchester ( Renolit 49240)

- dub bahenní (Renolit 3167.004)                           - bílá krémová (Renolit 137905)

- dub přírodní (Renolit 3149.008)                           - černohnědá (Renolit 851805)

- dub světlý (Renolit 2052.090)                              - čokoládově hnědá (Renolit 887505)

- dub tmavý (Renolit 2052.089)                              - mechová zelená (Renolit 600505)

- dub zlatý (Renolit 2178.001)                                - ocelově modrá (Renolit 515005)

- macoré (Renolit 3162.002)                                   - šedá antracit (Renolit 701605)

## - mahagon (Renolit 2097.013)                                - šedá (Renolit 715505)

- mahagon  (Renolit) 2065.021)                                    - tmavočervená (Renolit 308105)

- nevada (Renolit 2167.010)                                          - vínová červená (Renolit 300505)

- noce sorrento balsamico (Hornschuch F 439-3042)   - zelená tmavá (Renolit 612505)

Pro hliníko-plastové dveřní výplně je k dispozici stejný sortiment dřevodekorů a dekorů, jako pro plastové dveřní výplně s tím, že navíc je k dispozici dekor šedá antracit hladká Renolit 701605.083. Jejich vnější (hliníková) strana může být dále povrchově upravena práškovým lakováním,  popř.  eloxováním, nebo speciálním lakováním.

Další barvy a (dřevo) dekory nad rámec standardní nabídky lze dodat po dohodě.

## II. Certifikáty, záruky

Plastové dveřní výplně, vyráběné firmou VP trend s.r.o., jsou certifikovány Výzkumným ústavem pozemních staveb  –  Certifikační společností  s. r. o., certifikáty číslo 3013V-11-0443  a číslo     3013V-11-0445.

Na hliníko-plastové dveřní výplně, vyráběné firmou VP trend s. r. o., se vztahuje certifikát 3013V-11-0443 a to na základě ustanovení o platnosti certifikátu při použití výrobních materiálů se stejnými, nebo lepšími vlastnostmi, než jaké byly součástí původně certifikovaného výrobku.

Dveřní výplně z HPL, vyráběné firmou VP trend s. r. o., jsou certifikovány Výzkumným ústavem pozemních staveb – Certifikační společností s. r. o., certifikát číslo 3013V-12-0021.

Záruční lhůta pro plastové (ABS) dveřní výplně firmy VP trend s.r.o. je – počínaje výplněmi, dodanými po 30.04.2011 - 84 měsíců od data instalace výplně, nejdéle  však 86 měsíců od data jejich prodeje firmou VP trend.

Záruční lhůta pro hliníko-plastové a HPL dveřní výplně firmy VP trend s.r.o. je 60 měsíců od data instalace výplně, nejdéle  však 62 měsíců od data jejich prodeje firmou VP trend.

## Záruční lhůta pro doplňky dveřních výplní (klepadla, vhozy, …) je 24 měsíců od data instalace výplně jimi osazené, nejdéle však 26 měsíců od data jejich prodeje firmou VP trend.

Záruky lze uplatnit pouze při dodržení zásad, které jsou uvedeny v  “Záručních podmínkách“ firmy VP trend s. r. o. a dle “Reklamačního řádu“ firmy VP trend s. r. o.

## III. Služby poskytované zákazníkům

- na požádání zajišťuje výrobce dopravu výplní odběrateli, přičemž ceny v ČR jsou:

za první kus v dodávce Kč 200,- a  za každý další kus v dodávce Kč 100,-

(v cenách je obsaženo dopravné i balné, v případě hotovostní resp. dobírkové platby účtuje

dopravce manipulační poplatek Kč 100,- vč. DPH)

Pozor – není-li dohodnuto jinak, první dvě dodávky jsou odběratelem hrazeny hotově!

- úpravu na požadovaný obvodový rozměr (tolerance +- 3 mm) zajišťuje výrobce zdarma

- opravy a repase opravitelných poškozených výplní provádí výrobce za cenu materiálových a

přepravních  nákladů, tj. práci poskytuje zdarma - opravy a repase jsou prováděny výhradně ve

výrobním závodě firmy VP trend

- zákazníci mají možnost zadat dle svého přání speciální druhy skel a meziskelních mřížek,

a dále individuální vzory pískovaných skel, vitráží, písků s dekory a spékaných skel.

- výrobce poskytuje bezplatnou konzultační činnost, na požádání bezplatné školení

pracovníků odběratele

### IV. Dodací lhůty

1) neprosklené výplně (mimo provedení s ozdobnými rámečky)                          do   5 pracovních dnů

2) neprosklené výplně s ozdobnými rámečky                                                        do   8 pracovních dnů

3) prosklené výplně mimo 4)                                                                                  do 10 pracovních dnů

4) výplně s vitrážemi, pískovanými skly,  pískovanými skly

s dekorem, spékanými skly a vypouklými skly                                                  do 17 pracovních dnů

5) hliníko-plastové výplně včetně dvojbarevných v RAL laku

a vybraných (dřevo)dekorech*                                                                           do 17 pracovních dnů

6) hliníko-plastové výplně včetně dvojbarevných v ostatních (dřevo)dekorech   do 25 pracovních dnů

Dodací lhůtou se rozumí doba, do níž obdrží zákazník výplň na jím udanou adresu kdekoli v ČR. Dodací lhůta se počítá ode dne potvrzení přesné specifikace zakázky zákazníkem.

----------------------------

* rozumí se (dřevo)dekorová fólie na překryvné straně a jedná se o dub zlatý (Renolit 2178.001),  ořech (Renolit 2178.007), šedá antracit (Renolit 701605.167) a šedá antracit hladká (Renolit 701605.083)

## V. Poznámky a doporučení výrobce

Výplně s výztuhou TPR 10 mm

Optimálně kombinují vlastnosti klasicky konstruovaných plastových výplní s jádrem z XPS a výplní s TPR jádrem. Vyznačují se zejména:

- velmi dobrou pevností, odolností a stabilitou

- odolností vůči horizontálnímu a vertikálnímu tlaku

- solidními tepelně-izolačními vlastnostmi

- odolností vůči vlhkosti a vůči kombinaci faktorů voda/mráz, hnilobám a plísním.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další skla (neuvedená v ceníku):  atlantic,  madeira, silvit, masterpoint, případně i jiná dle aktuální nabídky trhu.

Poznámka k nabídce stopsolů a planibelů:

Stopsoly classic a planibely = stopsol bronz, stopsol šedý, stopsol zelený,

planibel bronz, planibel modrý, planibel šedý a planibel zelený.

Stopsoly supersilver ostatní  = čirý, šedý a zelený.

Pro většinu půlových formátů výplní -mimo typů Azurit, Blanice, Dolomit, Dyje, Klabava, Labe, Olivín, Opál, Lužnice, Rotava, Stropnice, Trnava a Vuznice - nejsou vzhledem k omezené využitelné ploše jejich skel, nebo vzhledem k charakteru jejich designu, uvažovány meziskelní mřížky. Případný požadavek na jejich zhotovení je třeba individuálně řešit.

Přestože je balení i přepravě věnována maximální péče, může výjimečně dojít při manipulaci na cestě k zákazníkovi k poškození výrobku. Rozhodně proto doporučujeme důsledné přebírání zásilky před předávající osobou (zpravidla řidičem). Případná reklamace poškozené zásilky nemůže být uplatněna bez příslušného  zápisu na předávacích dokumentech dopravní firmy, nebo protokolu o škodě, který byl s ní (s jejím pracovníkem) sepsán.

Jakékoliv povrchové úpravy (např. dodatečné lakování), nebo zásahy do konstrukce výplní, nejsou přípustné a mají za následek zánik záruky ze strany výrobce.

Důležité upozornění: Veškerá vyobrazení dveřních výplní v prospektové i katalogové dokumentaci včetně technických nákresů jsou z venkovního pohledu.

Výrobce si vyhrazuje právo na drobné změny designu a konstrukce, které neovlivní základní vzhledové charakteristiky a užitné vlastnosti jednotlivých typů výplní.