# VP trend s.r.o., Lidická 1013, 272 03 Kladno 3

tel.: +420 312  242 010, fax: +420 312  242 880

e-mail: vptrend@vptrend.cz

internet: http://www.vptrend.cz

##### Hliníkové dveřní výplně

###### Platnost od 01.07.2014

# I. Technické informace

1. Základní popis výrobků

Hliníkové dveřní výplně mají vesměs moderní charakter designu s hladkým, netvarovaným povrchem. Jsou vyráběny buď jako vsazované, nebo jednostranně překryvné (jednostranně překrývající rám dveřního křídla), popř. jako oboustranně překryvné (oboustranně překrývající rám dveřního křídla). Charakter prosklení – jedná-li se o prosklený model – je volitelný.

Vnější i vnitřní pohledová strana výplní je vždy vyrobena z hliníkového plechu o základní tloušťce 1,5 mm s tím, že na překryvnou stranu (na překryvné strany) výplní je používán hliníkový plech o tloušťce 2,0 mm. Stejně tak je používán 2,0 mm hliníkový plech v případě, že povrch výplní je upraven ozdobným drážkováním.

Hliníkové plechy jsou povrchově upraveny buď práškovým lakováním, nebo jsou potaženy dekorativní fólií, popř. mohou být upraveny eloxováním, nebo speciálním lakováním.

Prosklené modely mohou být kolem skel doplněny ozdobnými rámečky z broušené nerezové oceli (AK) o síle 0,6 mm.

Ozdobné rámečky z nerezové oceli jsou podmínkou pro instalaci jednoho z doplňků – ozdobných mřížek.

Některé modely mohou být také doplněny ozdobnými páskami z broušené nerezové oceli o šířce 15 mm a tloušťce 0,6 mm. Modely B00-Z1 až B00-Z6 mají tyto pásky automaticky zahrnuty již ve svém základním provedení.

Modely B00-T1 až B00-T8 mají v základním provedení zahrnuty na své vnější pohledové straně kamenné aplikace (kamenné tapety), kombinované s ozdobnými rámečky z broušené nerezové oceli o síle 2,0 mm.

Modely výplní B101 až B112 mají v základním provedení zahrnut dvojbarevně kombinovaný povrch vnější strany (RAL-barvy, dekorativní fólie), v závislosti na typu výplně se dvěma, nebo třemi barevnými poli. Součástí povrchu výplní jsou ozdobné pásky z broušené nerezové oceli o šířce 40 mm a tloušťce 0.6 mm.

2) Konstrukce jádra výplní

V základním provedení je jádro výplně vyrobeno z 20 mm vrstvy extrudovaného polystyrenu (XPS),  tj. z lehkého materiálu, který nepodléhá vlivům stárnutí a zajišťuje výplním vysokou izolační schopnost.

Výjimkou jsou modely B101 až B112, kde vrstva XPS je povinně nahrazena deskou z tvrzené polyuretanové směsi (TPR) o síle 10 mm.

Zesílené provedení, dosažené zvyšováním izolační vrstvy XPS, zajišťuje oproti základnímu provedení zlepšení hodnoty součinitele prostupu tepla.

Oboustranně překryvné provedení  dveřní výplně  má vertikálně dělené jádro (zvlášť vnější a zvlášť vnitřní strana), obě poloviny jádra mají základní tloušťku 31,5 mm. Blíže viz též odstavec I.2.

3) Zasklení výplní

Veškerá dvojskla i trojskla jsou vyrobena s použitím distančních rámečků Superspacer a Swisspacer, výjimku tvoří pískovaná skla, kde může být z technologických důvodů použit klasický hliníkový distanční rámeček.

Na zasklení výplní je používáno izolační dvojsklo o složení 4-12-4, pro zesílené provedení je při tloušťce jádra 30 mm a více instalováno trojsklo. Pro oboustranně překryvné výplně je v závislosti na jejich tloušťce používáno buď trojsklo, nebo čtyřsklo.

Standardními  skly jsou ornamenty bamboo čiré, činčila čirá, crepi čiré, delta čirá, krizet čirý, kůra čirá, martele čiré,  polar čirý a dále hladké čiré sklo – float resp. nízkoemisivní float. Kromě výše uvedených ornamentních skel lze na zasklení použít též planibely, stopsoly, altdeutsch, mastercarre, satinato, dále skla se zvýšenou termoizolační schopností (nízkoemisivní skla resp. skla s měkkou vrstvou) a skla speciální (viz též odst. V.). Rovněž lze  použít bezpečnostní sklo, tzv. “connex“, popř. pokovený connex, tj connex s měkkou vrstvou..

Dvojskla jsou konstruována tak, že ornament skla je orientován svisle a otočen dovnitř, tj. hladká strana je vně dvojskla. Skla s pokovenou (měkkou) vrstvou jsou orientována touto vrstvou dovnitř dvojskla.

Trojskla jsou v základním provedení konstruována tak, že na vnější straně je umístěno nízkoemisivní čiré sklo, uprostřed čiré ornamentní sklo, nebo float a na vnitřní straně opět nízkoemisivní čiré sklo. Na vnější straně trojskla dále může být umístěno některé z reflexních skel (stopsolů), nebo absorpčních skel (planibely mimo planibelu čirého), přípustný je i pokovený connex. Prostřední sklo může být mimo výše uvedených skel také satinato, nebo connex. Pro vnitřní sklo trojskla je přípustný i pokovený connex. Vnitřek trojskla je vždy plněn argonem.

Čtyřskla jsou z hlediska jejich složení konstruována obdobně jako trojskla, tj. na vnější a vnitřní straně nízkoemisivní čiré sklo, uprostřed čirá ornamentní skla, nebo float, popř. satinato,  connex, nebo jejich různé kombinace.

Výplně mohou být osazeny i dvojskly, popř. trojskly, nebo čtyřskly s pískovaným sklem – u dvojskla tvoří pískované sklo jeho součást, zpravidla vnější stranu. Instalace pískovaných skel do výplní, vybavených izolačními trojskly a čtyřskly je možná, avšak pouze po dohodě.

4. Ostatní technické údaje

#### a) Rozměry výplní

Minimální a maximální rozměry jsou uvedeny u technických vyobrazení jednotlivých výplní.

Výrobce si u vsazovaných výplní vyhrazuje rozměrovou toleranci +/- 2 mm.

Maximální rozměr venkovní hliníkové desky u překryvného provedení s (dřevo)dekorovou fólií číní  1130x 2400 mm, u ostatních povrchových úprav 1200x2400 mm.

Maximální rozměr vsazované hliníkové dveřní výplně v jednostranném, nebo oboustranném provedení s (dřevo)dekorovou fólií činí 1000x2130 mm.

V případě, že vznikne potřeba použít výplně pro menší - rozumí se především nižší – dveře resp. rámy dveřních křídel, je možno u většiny z nich poměrově upravit základní velikost výřezů pro skla a tím i skel a umožnit tak snížení minimální přípustné výšky i šířky výplní beze změny jejich vzhledu.

Tato možnost   je   automaticky   zabudována   do  objednacího   softwaru   firmy VP trend a v technickém katalogu je znázorněna a popsána jakožto dvojí možný minimální rozměr – bez zmenšení výřezů a po jejich zmenšení.

U výplní s třemi barevnými poli je šířka výplně automaticky upravována na konečný rozměr na úkor postranních barevných polí. Šířka středního barevného pole zůstává během úprav beze změny.

U výplní se dvěma barevnými poli je šířka výplně automaticky upravována na konečný rozměr v poměru polí 60:40.

Standardně vyráběné tloušťky výplní (měřeno po jejich obvodu, tolerance  +/- 0,5mm):

23,5 mm (základní provedení), 27,5 mm, 28,5 mm, 31,5 mm, 33,5 mm, 35,5 mm, 38,5 mm, 43,5 mm, 48,5 mm, 53,5 mm, 58,5 mm a 63,5 mm.

Tloušťky jednostranně překryvných výplní jsou vždy o 0,5 mm vyšší.

Tloušťka oboustranně překryvných výplní se standardně pohybuje mezi 69 mm a 89 mm s tím že po dohodě může být i větší.

Tloušťka oboustranně překryvné výplně se vždy rozumí včetně minimálně 2,0 mm středové spáry mezi oběma polovinami výplně (max. šířka středové spáry = 6,0 mm).

b) fyzikální vlastnosti

Výplně v základním provedení s jádrem XPS 20 mm – hodnoty dle certifikačního protokolu k certifikátu VÚPS V-09-0132:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název vlastnosti                                Hodnota deklarovaná         Hodnota zjištěná a

výrobcem                  doložená zkušebním

protokolem

===================================================================

Pevnost v ohybu dle ČSN EN ISO 178                                                         průměrná hodnota

při působení síly kolmo na povrch vzorku               min. 5,50 MPa                    5,84 MPa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pevnost v ohybu dle ČSN EN ISO 178

při působení síly rovnoběžně s povrchem                                                      průměrná hodnota

vzorku                                                                       min. 5,50 MPa                    6,27 MPa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laboratorní neprůzvučnost Rw dle ČSN

EN ISO 140-3 a ČSN EN ISO 717-1                       min. 26 dB                             28 dB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Součinitel prostupu tepla sendvičové desky

Up podle ČSN 730540-4                                          max. 1,3 W/(m2.K)        1,24 W/(m2.K)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prostup tepla sendvičových desek hliníkových výplní

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková tloušťka                                                   Hodnota Up výplně

výplně                           všechny výplně mimo provedení               výplně s dvojbarevným vnějším

s dvojbarevným vnějším povrchem         povrchem (s výztuhou TPR 10 mm)

========================================================================

23,5 mm                                1,3 W/(m2.K)                                         1,8 W/(m2.K)

27,5 mm                                1,0 W/(m2.K)                                         1,3 W/(m2.K)

28,5 mm                                1,0  W/(m2.K)                                        1,2  W/(m2.K)

31,5 mm                                0,9 W/(m2.K)                                         1,1 W/(m2.K)

33,5 mm                                0,9  W/(m2.K)                                        1,0 W/(m2.K)

35,5 mm                                0,8 W/(m2.K)                                         1,0 W/(m2.K)

38,5 mm                                0,7  W/(m2.K)                                        0,9 W/(m2.K)

43,5 mm                                0,6  W/(m2.K)                                        0,8 W/(m2.K)

48,5 mm                                0,6 W/(m2.K)                                         0,8 W/(m2.K)

53,5 mm                                0,5 W/(m2.K)                                         0,7 W/(m2.K)

58,5 mm                                0,5 W/(m2.K)                                         0,7 W/(m2.K)

63,5 mm                                0,4 W/(m2.K)                                         0,6 W/(m2.K)

3. Barvy

Výplně jsou běžně vyráběny ve všech barevných odstínech RAL, obvyklých na evropském trhu včetně běžně dostupných metalických barev. Barvy vnější a vnitřní strany mohou být - dle požadavku zákazníka – rozdílné. Nestandardní odstíny lze vyrobit po dohodě.

Hliníkové dveřní výplně jsou dále vyráběny v těchto foliovaných (dřevo)dekorech:

- black cherry (Renolit 3202.001)                                - noce sorrento natur (Hornschuch F 439-3041)

- douglasie (Renolit 3152.009)                               - oregon (Renolit 1192.001)

- horská borovice (Renolit 3069.041)                     - ořech (Renolit 2178.007)

- cherry amaretto (Hornschuch F 439-3043)           - winchester ( Renolit 49240)

- dub bahenní (Renolit 3167.004)                           - bílá krémová (Renolit 137905)

- dub přírodní (Renolit 3149.008)                           - černohnědá (Renolit 851805)

- dub světlý (Renolit 2052.090)                              - čokoládově hnědá (Renolit 887505)

- dub tmavý (Renolit 2052.089)                              - mechová zelená (Renolit 600505)

- dub zlatý (Renolit 2178.001)                                - ocelově modrá (Renolit 515005)

- macoré (Renolit 3162.002)                                   - šedá antracit (Renolit 701605)

## - mahagon (Renolit 2097.013)                                - šedá (Renolit 715505)

- mahagon  (Renolit) 2065.021)                                    - tmavočervená (Renolit 308105)

- nevada (Renolit 2167.010)                                          - vínová červená (Renolit 300505)

- noce sorrento balsamico (Hornschuch F 439-3042)   - zelená tmavá (Renolit 612505)

- šedá antracit hladká (Renolit 701605.083)

Další (dřevo)dekory nad rámec standardní nabídky lze dodat po dohodě.

#### II. Certifikáty, záruky

Hliníkové dveřní výplně, vyráběné firmou VP trend s. r. o., jsou certifikovány Výzkumným ústavem pozemních staveb – Certifikační společností s.r.o., certifikát číslo VÚPS 3013V-11-0444.

Záruční lhůta pro hliníkové dveřní výplně firmy VP trend s.r.o. je 60 měsíců od data instalace výplně, maximálně však 62 měsíců od data jejich prodeje firmou VP trend.

Záruční lhůta pro doplňky dveřních výplní (klepadla, vhozy atd.) je 24 měsíců od data instalace výplně jimi osazené, maximálně však 26 měsíců od data jejich prodeje firmou VP trend.

Záruku lze uplatnit pouze při dodržení zásad, které jsou uvedeny v “Záručních podmínkách“ firmy VP trend s. r. o. a dle “Reklamačního řádu“ firmy VP trend s. r. o.

## III. Služby poskytované zákazníkům

- na požádání zajišťuje výrobce dopravu výplní odběrateli, přičemž ceny v ČR jsou:

první kus v dodávce za Kč 300,- a   každý další kus v dodávce za Kč 200,-

(v  cenách  je  obsaženo  dopravné  i  balné, v  případě  hotovostní  resp.  dobírkové  platby účtuje

dopravce  manipulační poplatek Kč 100,- vč. DPH)

Pozor – není-li dohodnuto jinak, první dvě dodávky jsou odběratelem hrazeny hotově!

- úpravu na požadovaný obvodový rozměr (tolerance +- 3 mm) zajišťuje výrobce zdarma

- opravy a repase opravitelných poškozených výplní provádí výrobce za cenu materiálových a

přepravních nákladů, tj. práci poskytuje zdarma - opravy a repase jsou prováděny výhradně

ve výrobním závodě firmy VP trend

- zákazníci mají možnost zadat dle svého přání speciální druhy skel a meziskelních mřížek,

a dále individuální vzory pískovaných skel, vitráží, písků s dekory a spékaných skel.

- výrobce poskytuje bezplatnou konzultační činnost, na požádání bezplatné školení

pracovníků odběratele

### IV. Dodací lhůty

1) neprosklené výplně                                                                     do  12 pracovních dnů*

2) prosklené výplně mimo 3)                                                          do  15 pracovních dnů*

3) výplně s vitrážemi, pískovanými skly,

pískovanými skly s dekorem a spékanými skly                          do  18 pracovních dnů*

---------------

*  Platí pro RAL-barvy včetně běžně dostupných barev metalických a pro (dřevo)dekorové fólie dub zlatý (Renolit 2178.001),  ořech (Renolit 2178.007), šedá antracit (Renolit 701605.167) a šedá antracit hladká (Renolit 701605.083). Pro ostatní (dřevo)dekory se dodací lhůta prodlužuje o 8 pracovních dnů.

----------------

Dodací lhůtou se rozumí doba, do níž obdrží zákazník výplň na jím udanou adresu kdekoli v ČR. Dodací lhůta se počítá ode dne potvrzení přesné specifikace zakázky zákazníkem.

## V. Poznámky a doporučení výrobce

Další skla (neuvedená v ceníku): atlantic, madeira, silvit, masterpoint  případně i jiná dle aktuální nabídky trhu.

Poznámka k nabídce stopsolů a planibelů:

Stopsoly classic a planibely = stopsol bronz,  stopsol šedý, stopsol zelený,

planibel bronz, planibel modrý, planibel šedý a planibel zelený.

Stopsoly supersilver ostatní  = čirý, šedý a zelený

Přestože je balení i přepravě věnována maximální péče, může výjimečně dojít při manipulaci na cestě k zákazníkovi k poškození výrobku. Rozhodně proto doporučujeme důsledné přebírání zásilky před předávající osobou (zpravidla řidičem). Případná reklamace poškozené zásilky nemůže být uplatněna bez příslušného  zápisu na předávacích dokumentech dopravní firmy, nebo protokolu o škodě, který byl s ní (s jejím pracovníkem) sepsán.

Důležité upozornění: Veškerá vyobrazení a technické nákresy výplní jsou z venkovního                pohledu.

Jakékoliv povrchové úpravy (např. dodatečné lakování), nebo zásahy do konstrukce výplní, jsou nepřípustné a mají za následek zánik záruky ze strany výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na drobné změny designu a konstrukce, které neovlivní základní vzhledové charakteristiky a užitné vlastnosti jednotlivých typů výplní.